- Nomex材料介绍

Nomex（诺梅克斯），一种间位芳纶，也称芳纶1313。特点是耐热性好，强度高。它在250℃的温度下，材料性能可较长时间保持稳定。其针刺产品主要用作高温过滤材料及绝缘材料。杜邦NOMEX纸，它是一种芳香族聚酰胺，通常称为芳族聚酰胺，这种材料的分子结构特别稳定，NOMEX的卓越性能就是由此产生的，它具备优越的耐高温、阻燃、无毒、以及较好的电气、机械性能。

## 化学材料名称

诺梅克斯，（间位芳纶或芳纶1313）,人造纤维，化学名称为聚间苯二甲酰间苯二胺。在实验室中进行耐热测试。必须能够经受距离为3厘米，摄氏300到400度的明火，如果在10秒内没有点着，才可用于制造赛服。车手和车队人员的内衣、头罩、袜子和手套都是用诺梅克斯制造的。

间位芳香族聚酞胺纤维(Nomex )，我国称之为芳纶1313，是美国杜邦公司在60年代发明并投入使用的，是一种良好的耐高温阻燃纤维，200℃下能保持原强度的80%左右，260℃下持续使用100 h仍能保持原强度的65% 一70%，并在人体和衣服之间形成阻隔，降低传热效果，提供保护作用能耐大多数酸的作用，对碱的稳定性也很好，由于其突出的性能和广阔的市场前景，各国纷纷进行研究开发耐热性能和电气性能都比较突出，广泛用于军事工业和电气工业，是H级的优良的绝缘材料。

诺梅克斯（NOMEX）是美国杜邦公司为其间位聚芳酰胺（间位芳纶或芳纶1313）产品注册的商品名，包括间位聚芳酰胺纤维、纸和层压板等产品。

## NOMEX 410 型芳香族聚酰胺

杜邦NOMEX 芳香聚酰胺纸

凡是需要电气绝缘的地方，通常就能见到NOMEX 芳香族聚酰胺产品，它具有独特而恰当的性能平衡，多年来，被广泛用于变压器，电机，发电机以及其它电气设备以提高电气绝缘的可靠性。

独特的性能组合使NOMEX ；产品具有优良的特性 :

NOMEX是一种合成的芳香族酰胺聚合物，具有以下优良的特性：

### 1、固有的介电强度

经过压光处理的NOMEX ；产品能耐18～40KV/mm的短时电压场强，无需用清漆及树脂作进一步的处理；由于NOMEX产品具有低的介电常数，因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀；

### 2、机械韧性

压光后的NOMEX；产品强度非常高，且弹性，抗撕裂性及耐磨蚀性都良好，较薄的产品则具有柔韧性；

### 3、热稳定性

NOMEX产品具有UL材料温度等级220°C的认可，代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上；

### 4、化学兼容性

NOMEX基本不受大多数溶剂的影响，而且非常耐酸，碱腐蚀，它亦与所有的清漆，粘合剂，变压器液体，润滑油以及冷涷剂兼容。另外，NOMEX亦不会被昆虫，真菌及霉菌所破坏；

### 5、低温性能

在氮的沸点（77K）下，NOMEX；T410型绝缘纸及NOMEX；993，994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值；

### 6。　对潮湿不敏感

NOMEX产品在相度湿95%时，其介电强度是完全干燥状态下的90%，同时，很多机械性能实际上有所改善；

### 7、耐辐射

即使是电离射的强度达800兆拉德（8兆戈瑞），NOMEX产品亦基本上不受影响，而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能；

### 8、无毒/耐燃

NOMEX产品不会对人或动物产生任何已知的毒性反应。NOMEX产品在空气中不熔化，不助燃。而且在220°C时其限氧指数（LOI）大于20.8（一般空的燃烧临界值），因此其不会燃烧。NOMEX产品符合UL94V-0规定的耐燃要求；

增强变压器功能　提高电机寿命与可靠性

NOMEX ；产品在各类变压器（包括敞开通风干式，铸造线圈式和充液式）中可以有多种应用：导线绕扎、层隔绝缘、分段与箱体绝缘、绕圈端部填料、隔板与隔棒等。在敞开通风干式（OVDT）变压器中，NOMEX产品可以大大完善这类变压器的设计，减少电损耗，提高备用能力，增加安全性与可靠性，并减少导体和铁芯用钢量，从而缩小尺寸，降低成本。干式变压器的一大优点是可以放置在建筑物内。

NOMEX产品亦可以改善充液式变压器的性能，减少检修次数。NOMEX产品的通用性与单一性，可以帮助降低库存与成本。

NOMEX产品广泛应用于电动机和发电机中，用于槽楔绝缘、相绝缘、端部层压板等。令各类转动设备（交、直流电机，无规线圈和模线绕圈，以至大型汽轮发电机）隔热性更好、机械性更佳、安全性更高、使用寿命更长。

## NOMEX滤料

NOMEX纤维具有优异的耐高温性能、阻燃性能、良好的可纺性和尺寸稳定性、较好的机械性能，工业中将其制成滤袋，能经受200℃的高温烟气，瞬时温度能达到250℃，大量用于水泥回转窑窑头、窑尾高温烟气除尘工程中。

### NOMEX阻燃面料

使用NOMEX纤维织成面料，再加入2%防静电及5%的芳纶1414可以制成NOMEX3A阻燃面料，是一种石油行业工作服的最佳选择。